Diffraction angle of BaTiO3 substrate

Structure of BaTiO3  ------

Tetragonal ( 4m) : 9oC < T < 130.5 oC

a=3.99 Å, c= 4.04 Å ,

### (001)-- θ = 11 o 04”

### ( 111)-- θ = 19 o 27”

### ( 011)-- θ = 15 o 19”

### ( 100-)--θ = 11 o 06”

### ( 110-)--θ = 15 o 48”