MTI Corporation

860 South 19th Street

Richmond, CA 94804

Tel: 510-525-3070  Fax: 510-525-4705

Website: www.mtixtl.com Email: sales@mtixtl.com

Certificate of Analysis

| Products | LSAT |
| --- | --- |
| Purity | 99.99 % |
| Impurity (ppm) | Fe: 4.59 Na: 14.41 K: 0.08 Zn: 2.08 Si: 9.62 Cl: 55.64 Mn: 2.40 Cu: 0.76 Nb: 6.72 Ba: 40.41 |