MTI Corporation

860 South 19th Street

Richmond, CA 94804

Tel: 510-525-3070  Fax: 510-525-4705

Website: www.mtixtl.com Email: sales@mtixtl.com

Certificate of Analysis

| Products | LaAlO3 |
| --- | --- |
| Purity | 99.98 % |
| Impurity (ppm) | Fe: 1.58 Na: 0.07 K: 0.13 Zn: 7.64 Si: 22.12 Cl: 205.24 Mn: 7.62 Cu: 1.55 Ca: 0.13 |