MTI Corporation

860 South 19th Street, Richmond, CA 94804, Tel: 510-525-3070  Fax: 510-525-4705

Website: www.mtixtl.com Email: sales@mtixtl.com

Certificate of Analysis

| Element | Concentration [ppm wt] | Element | Concentration [ppm wt] |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | < 0.005 | Ag | <0.1 |
| Be | <0.005 | Cd | <0.1 |
| B | <0.01 | In | <0.1 |
| C | Matrix | Sn | <0.01 |
| F | ~1 | Sb | <0.01 |
| Na | <0.01 | Te | <0.01 |
| Mg | <0.05 | I | <0.01 |
| Al | <0.01 | Cs | <0.01 |
| Si | 0.22 | Ba | <0.01 |
| P | <0.01 | La | <0.01 |
| S | 0.12 | Ce | <0.01 |
| Cl | 0.09 | Pr | <0.01 |
| K | <0.05 | Nd | <0.01 |
| Ca | <0.05 | Sm | <0.01 |
| Sc | <0.01 | Eu | <0.01 |
| Ti | <0.005 | Gd | <0.01 |
| V | <0.005 | Tb | <0.01 |
| Cr | <0.5 | Dy | <0.01 |
| Mn | <0.005 | Ho | <0.01 |
| Fe | <0.01 | Er | <0.01 |
| Co | <0.005 | Tm | <0.01 |
| Ni | <0.005 | Yb | <0.01 |
| Cu | <0.02 | Lu | <0.01 |
| Zn | <0.05 | Hf | <0.01 |
| Ga | <0.1 | Ta | <5 |
| Ge | <0.1 | W | <0.01 |
| As | <0.1 | Re | <0.05 |
| Se | <0.1 | Os | <0.01 |
| Br | <0.1 | Ir | <0.01 |
| Rb | <0.01 | Pt | <0.01 |
| Sr | <0.01 | Au | <0.05 |
| Y | <0.05 | Hg | <0.5 |
| Zr | <0.01 | Tl | <0.01 |
| Nb | <0.01 | Pb | <0.01 |
| Mo | <0.01 | Bi | <0.01 |
| Ru | <0.05 | Th | <0.005 |
| Rh | <0.05 | U | <0.005 |
| Pd | <0.05 |  |  |

NOTE: ~ Semiquantitative Values