TeO2 (Tellurium Oxide)

Crystal symmetry: 422
Density: 6.02 g/cm3
Optical spectral range: 0.35 - 5 m

Elastic constants cij (1011 dyn/cm2 or 1010 Pa):

| 5.59 | 5.13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 | 5.59 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | 2.17 | 10.56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |

Photoelastic constants pij:

| 0.0074 | 0.187 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.187 | 0.0074 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0905 | 0.0905 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0463 |

Sound velocity:

| Direction | Polarization | v (105 cm/s) |
| --- | --- | --- |
| [100] | [100], L | 3.051 |
| [100] | [010], S | 3.317 |
| [100] | [001], S | 2.1 |
| [001] | [001], L | 4.202 |
| [001] | arb, S | 2.104 |
| [110] | [110], L | 4.663 |
| [110] | [1-10], S | 0.616 |
| [110] | [001], S | 2.1 |
| [101] | [-101], S | 2.101 |

Refraction indices:

| m) | nx | ny | nz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4047 | 2.4315 | 2.4315 | 2.6167 |
| 0.4358 | 2.3834 | 2.3834 | 2.5583 |
| 0.4678 | 2.3478 | 2.3478 | 2.5164 |
| 0.48 | 2.3366 | 2.3366 | 2.5036 |
| 0.5086 | 2.315 | 2.315 | 2.4779 |
| 0.5461 | 2.2931 | 2.2931 | 2.452 |
| 0.5893 | 2.2738 | 2.2738 | 2.4295 |
| 0.6328 | 2.2597 | 2.2597 | 2.4119 |
| 0.6438 | 2.2562 | 2.2562 | 2.4086 |
| 0.69 | 2.245 | 2.245 | 2.3955 |
| 0.8 | 2.226 | 2.226 | 2.373 |
| 1 | 2.208 | 2.208 | 2.352 |